Синтез біологічно активних сполук

Synthesis of biologically active compounds

Рекомендована д. хім. наук, проф. В. П. Новіковим УДК 549.7З:54.O57/.Oб2

СИНТЕЗ НАНОЧАСТОК МАНГАН (II) ФЕРИТУ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З МАГНІТОКЕРОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

©А. О. Коваль

Національний фармацевтичний університет, Харків

Резюме: розроблено оптимальні умови синтезу наночасток манган (II) фериту для застосування у складі фармацевтичних препаратів методом хімічної конденсації, який дозволяє одержати зразки відповідного стехіометричного складу з мінімумом домішок.

Ключові слова: феритові наночастки, метод хімічної конденсації.

Вступ. Нанотехнології у всьому світі заявляють про себе як про потужний важіль, за допомогою якого наука зробить черговий помітний крок у своєму поступі. Медицина та фармація є однією з соціально найважливіших інноваційних сфер практичного застосування нанотехно- логій [1-5].

Створення принципово нових лікарських засобів для профілактики та лікування доброякісних і злоякісних новоутворень - одна з найактуальніших проблем наномедицини та нанофар- мації [6, 7]. Перспективним науковим напрямком у лікуванні доброякісних і злоякісних новоутворень є кріодеструкція, яка характеризується локальним застосуванням наднизьких температур та блокуванням кровопостачання пухлин [8]. Експериментально доведено, що ефективність кріодеструкції перш за все залежить від циклу «швидке заморожування (40 К/хв) з подальшим повільним відтаванням» [9]. Швидкість заморожування патологічного осередка безпосередньо пов'язана з ефективністю передачі холоду від кріоаплікатора до патологічної тканини. Проблема створення щільних теплопровідних каналів між кріоаплікатором та ороговілими, сухими, горбистими утвореннями та осередками з великою глибиною проростання була вирішена створенням м'якої магнітної композиції із на- ночастинками магнетиту - фериту складу &е304 [7, 8].

Серед монокристалічних феритів, які використовують у техніці при наднизьких температурах, найкраще зарекомендував себе манган (II) ферит Мп&е204: намагніченість насичення І} Мп&е204 при наднизьких температурах на 10 % перевищує намагніченість насичення &е304 [12].

Промислове виробництво феритів є досить налагодженим та багатотоннажним. Ферити для технічного застосування одержують традиційним керамічним методом: проведення твердофазної реакції феритизації між оксидом відповідного металу МеО та оксидом феруму (III) &е203 при температурах 900-1200°С [12]. Дрібні частинки фериту одержують подрібленням у кулькових млинах (мінімальний розмір частинок становить 8 - 10 мкм), вони мають небажані домішки та кон- таміновані мікроорганізмами.

Розробка методів синтезу хімічно чистих змішаних феритів нанометрового діапазону, які придатні для використання у фармації, дослідження їх властивостей - це задача пошуку нових структур з винятковими функціональними властивостями, що безумовно має як теоретичну, так і практичну значущість.

Мета роботи - розробка умов синтезу та встановлення якісного та кількісного складу високодисперсного манган (II) фериту МпРе204 для використання в складі фармацевтичних препаратів.

Методи дослідження. Вихідними речовинами для синтезу були такі: РеСІ3*6Н20 (ГОСТ 4147-74,ч), Мп304*5Н20 (ГОСТ 435 - 77, чда), №0Н (ГОСТ 4328-77, чда). Кількісний аналіз вихідних речовин проводили йодометричним та комп- лексонометричним методами [13].

Фармацевтичний часопис 1'2013

Для дослідження магнітних характеристик зразків феритів використовували мостовий метод [14]. Вимірювання виконують наступним чином: наважку досліджуваного зразка в ампулі, розміщують у центрі вимірювальної котушки. Обидві котушки знаходяться у міжполюсному просторі однорідного магнітного поля. При висмикуванні ампули із зразком з міжполюсного простору електромагніту реєструється за допомогою мікровеберометра зміна магнітного потоку, яка є пропорційною магнітному моменту зразка. Визначення повторюють не менше трьох разів. За результат визначення приймають середнє арифметичне значення, при допустимій різниці ±0,2 кА/м. Визначення параметрів кри- воі намагнічування починають з найменшого значення напруги поля, поступово збільшуючи його до досягнення постійних значень - намагніченості насичення.

Визначення якісного та кількісного складу високодисперсного манган (II) фериту було проведено рентгенофлуоресцентним методом [15] на енергодисперсійному аналізаторі "Оиап X" (ТЫ Зрес)гасе, США), кристал-дифракційному скануючому рентгенофлуоресцентному аналізаторі «Спектроскан» («Буревесник», С-Петербург) із Ы-Р 2000 кристал-аналізатором за методикою [16]. Близько 0,025 г фериту (т. н.) вміщують у пробофіксуючу вимірюючу кювету аналізатора. Визначають інтенсивність характеристичного випромінювання зразка в геометрії під кутом 45° зверху-вниз у діапазоні довжин хвиль від 950 тА до 3150 тА . Реєструють кванти в діапазоні 2 -2 5 кеВ. Час експозиції одного зразка не більше 100 секунд. Розрахунок масових часток феруму, мангану та інших елементів виконують за методом фундаментальних параметрів за допомогою програми аналітичного комплекса "Оиап X".

Synthesis of biologically active compounds

(1) (2)

® Mn Fe204^ + (З)

Результати й обговорення. Для синтезу зразків манган (II) фериту MnFe204 у роботі використано метод хімічної конденсації з водних розчинів солей феруму (III) та мангану (II) у лужному середовищі. Реакції синтезу мають вигляд: MnS04+2FeCI3+8Na0H Mn(0H)2 *2Fe(0H)3^+ Na2S04+6NaCI

MnFe 0 + 4H0

Mn(0H)2L2Fe(0H)s _ Сумарне рівняння:

МпБ04 + 2&еСІ3 + 8ИаОН Иа2304+ 6ИаСІ+4Н20

Водний розчин ИаОН потрібен для утворення лужного середовища (рН>12) і співосадження манган (II) гідроксиду (ДР Мп(0Н)2 = 1,9-1013) та ферум (III) гідроксиду (ДР &е(0Н)3 = 6,310-38).

Важливою умовою проведення реакції (1) є необхідність у надлишку розчину натрій гідроксиду порівняно із стехіометричним значенням у 1,5-2,5 раза. Надлишок вихідних речовин дозволяє повністю зсунути рівновагу в бік утворення осаду, що обумовлює високий ваговий вихід продукту (табл. 1).

Таблиця 1. Матеріальний баланс реакції синтезу фериту Мп&е204 (у перерахунку на 10 г кінцевого продукту

МпРе20ї

| Вихідні речовини | Продукти реакції |
| --- | --- |
| Речовина | Маса, г | Речовина | Маса, г |
| FeCl3*6H2O | 23,40 | MnFe2O4 | 10,00 |
| MnSO4*5H2O | 10,45 | Na2SO4 | 6,15 |
| NaOH | 13,85 | NaCl | 15,19 |
| - | - | H2O | 16,36 |
| S | 47,70 | S | 47,70 |

Для визначення оптимального температурного режиму проведення реакції (2) було досліджено залежність магнітних характеристик зразків манганвмісних феритів від температури прожарювання. Для цього проведено вимірювання намагніченості насичення для зразків, що прожарювалися при різних температурах (рис. 1). При зменшені температури прожарювання для зразків № 1 - відбувається поступове зменшення намагніченості насичення - 2 95 кА/м, 290 кА/м, 220 кА/м, та 160 кА/м відповідно. Слід відмітити, що для зразка № 2, прожареного при температурі 300 °С, намагніченість насичення залишилась практично без змін порівняно з намагніченістю насичення для зразка № 1 , прожареного при температурі 400 °С.

Pharmaceutical review 1'2013

Аналіз залежності магнітних характеристик зразків манганвмісних феритів від температури прожарювання показав, що оптимальний температурний режим при синтезі манган (II) фериту складає 300 °С. Це на 600 °С нижче порівняно з традиційною окисною технологією [12].

Rum 1 ЙИ 2 Пнм З

^ии	ґ.пп	:-:■::■■::	І^оо	і

Рис. 1. Криві намагніченості для зразків манган (II) фериту, що прожарювалися при різних температурах: 1 - зразок №1 () = 400°С); 2 - зразок № 2

()п

З - зразок №З (t

(С

зз

1	4 прож	' '	1

= ЗOO°C);

ІнДЛі

япп

ґ

2OO°C); 4 - зразок № 4 = 1OO°C).

Synthesis of biologically active compounds

Метод хімічної конденсації має ряд переваг порівняно з окисною (керамічною) технологією, а саме: точніше дозування вихідних речовин, що використовують у вигляді розчинів солей, а отже, відтворюваність хімічного складу та властивостей феритів; досягнення вищої дисперсності та тіснішого контакту при змішуванні та осадженні компонентів у рідкій фазі; нижчу температуру спікання зразків для завершення процесу фе- ритоутворення; забезпечення більш рівномірного розподілу складових компонентів фериту. До того ж, цей метод є найбільш доступним, простим та дешевим, не потребує складного і коштовного хімічного обладнання.

Якісний та кількісний склад синтезованого манган (II) фериту було встановлено рентгено- флуоресцентним методом з застосуванням сучасного обладнання, що дозволило досить швидко ідентифікувати елементний склад зразка та знайдені елементи визначити кількісно. При цьому ідентифікуються не тількі основні елементи, а також і домішки, наявність яких досить істотна при застосуванні даної речовини в медицині. За результатами досліджень складу синтезованих на- ночастинок манган (II) фериту рентгенофлуорес- центним методом було одержано спектри основних елементів (рис. 2, а) та домішок (рис. 2, б) . Спектр манган (II) фериту має три основних піки: Fe-K = 1936 mA і Kb = 1757 тА; Мп-Кб = 2180

0 a	b	'б

особливо чистих елементів по лінії K

Рис. 2. Спектр зразка манган (II) фериту: а - основні елементи; б - домішки.

тА. Були розраховані масові частки основних елементів у складі синтезованого манган (II) фериту методом фундаментальних параметрів (порівняння зі спектрами стандартних зразків

Як видно з таблиці 2, вагові частки катіонів &е3+, Мп 2+ у зразку манган (II) фериту склали 47,6 і 23,5 % відповідно, що добре погоджується із стехіометричною формулою МпРе204.

Масові частки домішок у синтезованому манган (II) фериті Мп&е204 становлять менше ніж 1%: Са - 0,25 %; гп - 0,05 %; Си - 0,08 %; Иі - 0,08 %; Со - 0,09 %; Сг - 0,07 %.

Фармацевтичний часопис 1'2013

Наявність мінімальної кількості домішок є важливим для застосування синтезованого фериту у фармації та медицині - за елементним складом належить до IV класу небезпеки [17].

Для монокристалічних феритів (окремі крупні кристали з неперервною кристалічною граткою) намагніченість насичування на 20 % вища порівняно з високодисперсними аналогами [12]. Така різниця в значенях намагніченості насичування високодисперсного та монокристалічного фериту обумовлена значною площею відкритих поверхонь у високодисперсних зразках, на яких відбувається зміна магнітних параметрів: зміна ефективної магнітної анізотропії, «зкошена» магнітна структура (відхилення магнітних моментів атомів від кристалографічної осі) на поверхні

частинок і прилеглих шарах, термічні флуктуації магнітних моментів частинок з об'ємом близьким до критичного Vso [2].

Планується детальне вивчення фізико- хімічних та біофармацевтичних властивостей синтезованих наночастинок манган (II) фериту Мп&е204 на предмет їх можливого використання для розробки магнітокерованих лікарських форм, зокрема для створенням м'якої магнітної композиції для лікуванні доброякісних і злоякісних новоутворень методом кріодеструкції.

Synthesis of biologically active compounds

Таблиця 2. Результати визначення мангану та феруму в синтезованому фериті МпРе204 рентгенофлуоресцентним методом (Р = 0,95; п = 5)

| Манган | Феї | рум |
| --- | --- | --- |
| масова частка, % | метрологічні характеристики | масова частка, % | метрологічні характеристики |
| 24,40 | X = 23,45 S2 = 0,344 S = 0,586 SX = 0,26 Д X = 0,5586 5 = 2,38 % | 48,03 | X = 47,55 S2 = 0,475 S = 0,69 SX = 0,308 Д X = 0,657 5 = 1,38 % |
| 23,55 |  | 47,88 |  |
| 22,95 |  | 47,93 |  |
| 23,0 |  | 46,36 |  |
| 23,35 |  | 47,55 |  |

Висновки. Визначені умови синтезу манган (II) фериту Мп&е204 методом хімічної конденсації. На підставі експериментальних досліджень (вивчення залежності магнітних характеристик феритів від температури прожарювання) обрано оптимальну температуру для завершення процесу феритоутворення (формування певної кристалічної гратки та магнітних властивостей) - 300 °С, що на 600 °С нижче порівняно з традиційною окисною технологією. Рентгено- флуоресцентним методом встановлено якісний та кількісний склад синтезованого манган (II) фериту: масові частки феруму (47,55 %) та мангану (23,45 %) повністю відповідають стехіометрії зразка Мп&е204. Таким чином, розроблені умови синтезу манган (II) фериту дозволяють отримати наночастинки відповідного стехіометричного складу з мінімумом домішок та задовіль-

ними

що є

магнітними характеристиками

важливим для застосування їх у фармації та медицині.

Література

E. Нанонаука, нанофармакологія, нанофармація: перспективи досліджень, впровадження у медичну практику / В. Ф. Mocкалeнкo, І. С. Чекман, В. П. Черних [та ін.] // Клінічна фармація. - 2OEO. - Т. E4, № E. - С. 6- E2.

- Гусев А. И. Нанометриалы, наноструктуры, нанотех- нологии/ А. И. Гусев. - M. : ФИЗMTЛИT, 2OO5. - 4E6 с.

- Головенко M. Я. Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку новітніх технологій у діагностиці та лікуванні / M. Я. Головенко // Журн. AMH України. - 2OO7. - Т. EЗ, № 4. - С. BED^C.

- Tuan Vo-Dm. Nanotechnology іп bblogy and medіcіne / Vo- Dm Tuan. - New York : CRC Press, 2OO7. - 792 p.

- Nanopharmacy: inorganic nanoscale devices as vectors and active compounds / P. Gil, D. Huhn, L. M ercato et al. // Pharm. Res. - 2OEO. - Vol. б2, № 2. - P. EE5-E25.

- Tuan Vo- Dm. Nanotechnology іп bblogy and medіcіne / Vo-Dm Tuan. - New York: CRC Press, 2OO7. - 792 p.

- Creation of magnetic nanoagents and its research in medicobiological experiment / А. А. Koval, L. P. О l khovik, M. V. Tkachenko [et a l. ] // Nanomaterials and nanotechnologies in living systems: Est International Summer School, Moscow, 29 June - 4July 2OO9. - M.: RUSNrnNO, 2OO9. - P. З77-З79.

Pharmaceutical review 1'2013

- Kor p an N. Basics of cryosurgery / N. Ko r p an. - Vienna: Springer, 2OOE. - З47 р.

9. Experience of cryosurgery for stage II-III breast carcinoma / S. А. S h a l i mov, О. O. Litvinenko, S. А. Lyalkin, K. А. Galakhin // Eur. J. Surg. Оп^і. - 2OO4. - Vol. ЗO, № 2. - P. E2б-EЗE.

EO. Пат. 9222З Україна, MПK(2OO9) AбEK9/Oб, А 6EK ЗЗ/ 2б, AбEP4З/OO Mагнітoкepoваний засіб для кріогенної терапії / Лєвітін Є. Я., Ведерникова І. О., ^валь А. О., Онопрієнко Т. О.; заявник та власник патенту НФаУ. - заявл. OE.E2. 2OO8; опубл. EE.EO.2OEO, Бюл. №E9. - 6c.

EE. Ведерникова І. О. Дослідження теплофізичних властивостей магнітної рідини для кріотерапії / І. О. Ведерникова, Є. Я. Левітін, А. О. ^валь // Фар- мац. часопис. - 2OEE. - Т. E9, № З. - С. 6O-64. E2. Ситидзе Ю. Ферриты / Ю. Ситидзе, X. Сато. - M. : Mиp, E984. - 4O8 с.

EЗ. Основы аналитической химии : практ. рук. / под ред. Ю. А. Золотова. - M. : Высш. шк., 2OOE.- 46З с. E4. Meтoдика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик: ГОСТ 8.З77 - 8O. - Введ. OE.O7.E98E. - M.: Изд-во стандартов, E98E.- 2E с.

E5. Lachance G. R. Quantitative X-Ray fluorescence analysis: theory and application / G. R. Lachance, F. Cl aisse, H. Quantitative. - New York : Wiley, E995. - 4OO p. E6. Meтoдика визначення концентрації металів у при-

Synthesis of biologically active compounds

родних, питних, промислових стічних водах та донних відкладах методом рентгенофлуоресценції: ХЦСМ №8-9096. - Затв. Держстандартом України 03.05 96. - Харків: УкрНЦОВ, 1996. - 27 с.

17. Ершов Ю. А. Механизмы токсического действия неорганических соединений / Ю. А. Ершов, Т. В. Плетнева/ - М. : Медицина, 1989. - 272 с.

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ МАНГАН (II) ФЕРРИТА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ С МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ

А. А. Коваль

Национальный фармацевтический университет, Харьков

Резюме: определены оптимальные условия синтеза наночастиц манган (II) феррита для использования в составе фармацевтических препаратов методом химической конденсации, который позволил получить образцы, соответствующие стехиометрическому составу с минимумом примесей.

Ключевые слова: ферритовые наночастицы, метод химической конденсации.

SYNTHESIS OF NANOPARTICLES OF MANGANESE (II) FERRITES FOR PHARMACEUTICAL DRUGS WITH MAGNETICALLY PROPERTIES

A. O. Koval

National University of Pharmacy, Kharkiv

Summary: the optimal conditions for the synthesis of manganese (II) ferrites for the use in the content of pharmaceutical drugs by chemical condensation method were developed. The developed conditions of synthesis allow to obtain the samples with the stoichiometric composition and with minimum of the impurities.

Key words: ferrite nanoparticles, method of chemical condensation.

Фармацевтичний часопис 1'2013